技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	[bookmark: _GoBack]双通道冲击磁铁
	磁芯：
包括铁芯和无氧铜块；
铁芯材料为锰锌铁氧体LP4（或相当材质），需开模具制备，同一批次生产；
C型铁氧体磁芯外尺寸61mm×100mm，C型无氧铜块外尺寸47mm×100mm，总长均为300mm；
磁块精度+-0.05mm, 粘接为C型磁芯后尺寸精度+-0.1mm。
磁芯外壳：
铝合金材料，固定磁芯，内外两侧增加环氧板，固定励磁线圈。
励磁线圈、绝缘及高压连接器：
磁铁侧面设置励磁线圈馈电高压连接器，线圈及连接器整体耐压DC25kV。
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                               日期：
