技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双通道冲击磁铁陶瓷真空室 | 陶瓷真空室及金属屏蔽管： 含内壁镀膜、波纹管、屏蔽管道。 总长约600mm，漏率小于1*10-10torr.l/s； 屏蔽波纹管伸缩行程为±5mm； 陶瓷管采用三氧化二铝电真空陶瓷材料，含量95%-99%； 陶瓷管内径34mm，两端为CF63标准法兰； 陶瓷管内壁镀钛膜，方阻0.3-1.0Ω。 商务要求： 该陶瓷真空室各部件于工厂组装完成后再进行运送，非现场组装，交货期为确认最终图纸后4个月内，最终图纸由厂商提供。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：