中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	PBPM探测片
	采购数量： 84片
一、基底的技术要求
1) 材料：多晶金刚石；
2) 外形尺寸：刀片形，见图1，尺寸精度±0.1mm，角度精度±0.1°；
3) 厚度： 0.25mm±0.05mm；
4) 热导率：≥1780 W/m·K@25°；
5) 表面粗糙度Ra：≤30nm（RMS)；
6) 翘曲度：≤ 100μm；
二、膜层的技术要求
1) 膜层材料及含量：Au，≥99%；
2) 镀膜区域：正反两面，及端面；
3) 膜层厚度均匀性：好于±10%；
4) 膜层结合力：≥50MPa（500kg/cm2）；
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	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内交货；
交付进度：合同签订后3个月内一次性交付。
付款方式：（1）合同签订后，支付合同总价的40%；（2）货物到达采购方指定地点并经采购方验收合格后，支付合同总价的60%；
验收指标及验收要求：厂家提供出厂检测报告。
保修及售后服务：提供至少一年免费保修服务，并提供相应技术支持。
其它：
供应商必须在所在国家或地区合法注册，并持有有效的营业执照。
[bookmark: _GoBack]供应商提供3份2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）在金刚石基材上进行金属化镀膜的供货业绩。注：提供上述业绩合同关键页（至少应包括合同首页，项目范围，双方签字页）复印件或影印件。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
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