	名称
	[bookmark: _GoBack]数量
	截面形状和尺寸
	材料
	长度mm
	技术参数
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)

	异型真空管道镀膜样件
	小段插入件真空盒
	3根
	椭圆截面，22 x 7.3 mm
	6063-T6
	400
	漏率小于2E-10mbar.L/S
	

	
	长段插入件真空盒
	3根
	椭圆截面，22 x 7.3 mm
	6063-T6
	4300
	漏率小于2E-10mbar.L/S
	

	
	前室真空盒
	1根
	圆截面尺寸26mm，前室上下面距离8mm
	316不锈钢
	1300
	漏率小于2E-10mbar.L/S；相对磁导率不大于1.02
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