技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 波带片 Zone Plate Parameters | Outer Diameter; μm; 150; 300; 1000. Inner Diameter (no zones); μm; N/A; N/A; 400 (4μm thickness Au Block). Minimum Period (Two Zones); nm; 80. Outermost Zone Width; nm; 40; 30; 200. Zone Material; Electroplated Ni; Electroplated Ni. Zone Height; nm; 230 +/-10%. Duty Cycle; 1:1. Number of Zones; 937; 2499; 1250. Suggested Energy Range; keV; 0.28-0.8; 0.28-0.8; 0.28-0.8. Support Membrane Material; Si3N4; Si3N4. Support Membrane Thickness; μm; 0.1; 0.1. Support Membrane Size; mm; 0.2×0.2; 0.2×0.2. Support Silicon Frame Size; μm; 0.6×1.5; 0.6×1.5. Central Stop Diameter; μm; N/A; N/A. Central Stop Height/Material; μm; N/A; N/A. Energy; keV; 0.56; 0.56; 0.6. |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：