中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光栅基底和曝光用球面镜 | 基底： 尺寸100（±0.5 mm） × 30 （±0.5 mm）× 30（±0.5 mm） mm3 有效面积：90 × 25 mm2， 子午半径：> 30 km； 弧矢半径：>10 km； 表面粗糙度（RMS）：≤0.5 nm； 斜率误差（tan/sag）：＜0.5/3 μrad； |  |  |
|  |  | 曝光用球面镜： 外径＞φ200mm， 球面半径（凹球面）：3980mm（±1%）； 斜率误差：＜0.5urad； |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：