技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	镀膜管道和耗材

	管道长度：1000mm
管道材料：银铜或铬锆铜
管道法兰：CF35法兰（一端固定，一端松套）
焊接方式：真空电子束焊接
两侧要求：焊接无氧铜冷却水管和加热杆卡槽；低温钎焊，焊疤在200摄氏度以上不融化
法兰材料：镍基合金Inconal 625
漏率：小于5e-10mbar.L/S
公差要求：
 圆管内径偏差<±0.1mm，
 壁厚偏差<±0.03mm，
 同轴度<±0.1mm，
[bookmark: _GoBack] 垂直度<±0.1mm，   
三种类型，每种类型的数量：
1. 圆管道真空管道：银铜材料4根，铬锆铜4根
2. 带光子挡块的真空管道，材料铬锆铜，数量8根；材料银铜，数量8根；
3. 侧面带泵口的真空管道，材料铬锆铜，数量8根；材料银铜，数量8根；
 RF无氧铜垫片，80个。
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