技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	平面反射镜及球面镜
	[bookmark: _GoBack]平面反射镜  数量：3件
尺寸：280（±0.5）mm×100（±0.5）mm×40（±0.5）mm，子午/弧矢半径：＞50km/10km,表面斜率误差优于（90%范围内）：0.3urad（260mm×60mm），斜率误差优于0.2urad（240mm×40mm）；材料：石英（7980）；光洁度：40/20；表面镀铝膜，反射率（波长400nm，入射角：30-40°）不低于90%；
球面镜  数量：1件
尺寸：280（±0.5）mm×100（±0.5）mm×40（±0.5）mm，半径：4315mm(±1%),表面斜率误差优于（90%范围内）：0.5urad；材料：石英（7980）；光洁度：40/20；表面镀铝膜，反射率（波长400nm，入射角：30-40°）不低于90%；
	
	


                                   



公司名称（盖章）：
                              日    期：
