中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	无氧铜
	本项目需研制5根加速管，主材为TU00牌号（美国牌号C10100）无氧铜，用量约3吨。
无氧铜材料需满足以下参数：铜含量≥99.993%，氧含量≤5ppm，氢含量≤1.2ppm,其他单一杂质≤25ppm。材质成分要有中国认可国际互认的检测机构检测报告，具有CNAS或者ilac-MRA标签，测试成分范围至少包含P  Ag  Bi Sb As Fe Ni Pb Sn S Zn O Cd Te Se Mn H C Cr Si Co Ta  Rh Al MO Cu等26种元素成分。
要求采用φ146mm，单根管长1000mm供货，数量20根。要求棒料外圆规整，圆度误差≤±0.5mm，内部结构致密，材质成份均匀一致，无砂眼等缺陷。
	
	

	2
	商务条款
	交货期： 合同签订后1个月内
付款方式：合同生效后，支付合同总额的40%，货到甲方现场后支付合同总额的50%，材质化验合格支付合同总额的10%。
验收指标及验收要求：
外径φ146mm，单根管长1000mm，数量20根。要求棒料外圆规整，圆度误差≤±0.5mm，随机取样材质成分化验，化验结果符合以下要求：铜含量≥99.993%，氧含量≤5ppm，氢含量≤1.2ppm,其他单一杂质≤25ppm。且不同取样点成份均匀一致性与厂家提供材质报告一致性误差≤10%。
保修及售后服务：若加工过程出现气孔、砂眼等缺陷现象，厂家承担退换货及对项目造成影响的一切费用。
其它：报价需附具有CNAS或者ilac-MRA标签的检测报告，报告至少包含以上规定的26种元素，元素含量至少精确到0.1ppm。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
