中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	无氧铜
原材料

	本次采购的原材料用于超级陶璨装置关键技术攻关项目束流测试平台微波加速结构微波系统研制。材质为 TU00无氧铜材料，需满足以下参数：
铜含量≥99.993%，氧含量≤5ppm，氢含量≤1.2ppm，其他单一杂质≤25ppm。材质成分要有中国认可国际互认的检测机构检测报告，具有 CNAS 或者 ilac-MRA 标签，测试成分范围至少包含 P、Ag、Bi、Sb、As、Fe、Ni、Pb、Sn、S、Zn、O、Cd、Te、Se、Mn、H、C、Cr、Si、Co、Ta、Rh、Al、Mo、Cu等 26 种元素成分。
圆管内径公差 ±0.05mm，外径公差 + 0.1～0.2mm，圆管内表面粗糙度 Ra0.8；要求棒料外圆规整，圆度误差≤±0.5mm，材料长度误差≤1mm；内部材质成分均匀一致，无砂眼等缺陷。
无氧铜材料清单
	序号
	名称
	尺寸规格 / 长度
	数量

	1
	圆波导管
	（内径Φ50/外径Φ54）20 米
	1

	2
	无氧铜棒料
	直径120*1米
	4

	3
	无氧铜棒料
	直径70*1米
	2

	4
	无氧铜棒料
	直径75*1米
	2

	5
	无氧铜棒料
	直径140*1米
	1

	6
	无氧铜棒料
	直径145*1米
	2

	7
	无氧铜棒料
	直径150*1米
	2

	8
	无氧铜棒料
	直径180*1米
	2

	9
	无氧铜板料
	800*350*20
	2

	10
	无氧铜板料
	800*350*10
	2



	
	

	2
	商务条款
	[bookmark: _GoBack]交货期：合同生效30个工作日。
交付进度：一次性交付。
付款方式：合同生效后，付款50%作为预付款，货到我方现场检验合格后支付余款。
验收指标及验收要求：
1、按采购数量规格清单核验数量规格；
2、圆管内径公差±0.05mm，外径公差+0.1～0.2mm，圆管内表面粗糙度Ra0.8，要求棒料外圆规整，圆度误差≤±0.5mm，材料长度误差≤1mm；
3、厂家出具具有CNAS或者ilac-MRA标签的第三方材质检测报告，我方随机取样材质成分化验验证，化验结果均需符合以下要求：铜含量≥99.993%，氧含量≤5ppm，氢含量≤1.2ppm，其他单一杂质≤25ppm。且验证报告与厂家提供出厂测试报告数值相当。
阶段性检查要求：产品交付前提供该批货物材质检测报告，合格后发货。
保修及售后服务：若加工过程中出现气孔、砂眼等缺陷现象，厂家承担退换货及对项目造成影响的一切费用。
其它：报价需附：
 1、类似无氧铜供货业绩2份；
 2、具有CNAS或者ilac-MRA标签的检测报告，报告至少包含以上规定的26种元素，元素含量至少精确到0.1ppm。
	
	


 

 公司名称（盖章）：
日期：    
